Enea Połaniec S.A.                                                                                                                 Połaniec, dnia 07.05.2018

Dział Inżynierii Maszyn

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: regeneracja zespołu bębna napędowego Ø 800 x 2000 do przenośników taśmowych T-43 oraz T-44 nawęglania w celu odtworzenia zapasu magazynowego strategicznego:

- Zakres prac obejmuje wykonanie regeneracji następującego typu zespołu bębna:

- Zespół bębna napędowego Ø 800 x 2000 nr rys. M374.05-14 – 1 sztuka

II.  Szczegółowy zakres prac do wykonania regeneracji bębna obejmuje:

- Zespół bębna napędowego Ø 800 x 2000 nr rys. M374.05-14 – 1 sztuka w zakresie:

  - Oczyszczenie bębna z resztek węgla, demontaż starej okładziny Poltegor.

  - Demontaż łożyskowania bębna, weryfikacja elementów oraz obudów łożysk.

  - Weryfikacja czopów wału w miejscach osadzenia łożysk oraz przekładni zębatej.

  - Wykonanie regeneracji w/w czopów wału bębna wg dokumentacji technicznej.

  - Przygotowanie (obróbka mechaniczna) powierzchni zewnętrznej płaszcza bębna wykonanego z blachy nierdzewnej, pod wulkanizację nowej okładziny gumowej.

  - Wykonanie nowej okładziny gumowej trudnozapalnej typu Poltegor metodą wulkanizacji na gorąco o grubości minimum 20 mm, długość płaszcza bębna wynosi 1600 mm.

  - Regeneracja otworu obudów łożyskowych, wykonanie oraz wymiana uszkodzonych pokryw labiryntowych.

  - Montaż łożyskowania bębna w wersji 1xL (luźne), 1xS (stałe), z wymianą na nowe 2 sztuk łożysk nr 22334A, wymiana uszczelnień, pełne smarowanie łożysk.

  - Wykonanie wpustu 32x18x400 oraz jego montaż na czopie końcówki wału.

  - Sprawdzenie wyważenia statycznego bębna oraz niezbędna korekta.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów bębna przez piaskowanie powierzchni do 2 stopnia czystości, dwukrotne malowanie farbą podkładową oraz przynajmniej jednokrotne malowanie farbą nawierzchniową epoksydową w kolorze szarym. Całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 200μm.

  - Zabezpieczenie końcówki (czopa z wpustem) wału przed działaniem czynników atmosferycznych.

III. Warunki techniczne wykonania prac regeneracyjnych:

- Zespól bębna zostanie odebrany do wykonania regeneracji z siedziby Zamawiającego oraz przetransportowany do siedziby Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

- Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnej oraz prawidłowej regeneracji zespołu bębna zapewnia Wykonawca.

- Przy wymianie łożyskowania należy zastosować łożyska o najwyższej jakości wykonania np. SKF lub NSK.

- W przypadku konieczności zmiany zakresu regeneracji zespołu bębna (wykonania dodatkowych elementów), Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, przedstawi dokumentację fotograficzną potwierdzającą oraz uzgodni ostateczne warunki techniczne i finansowe zmiany zakresu prac regeneracyjnych.

- Oczekiwany czas wykonania prac regeneracyjnych bębna wynosi do 6 tygodni licząc od dnia ich odebrania od Zamawiającego.

- Uzgodnienia techniczne i finansowe zmian zakresu regeneracji, wydłużają bieg terminu wykonania prac tylko o czas tych uzgodnień.

- Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu regeneracji bębna oraz dostarczy go na własny koszt oraz ryzyko do magazynu Zamawiającego.

- Wykonawca oznakuje bęben rozpoznawalnymi cechami Wykonawcy oraz datą wykonania (rok-miesiąc), dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji dla  bębna, a w tym także dla okładziny trudnozapalnej (strefa 22 zagrożenia wybuchem pyłu) oraz dostarczy wraz z dostawą warunki gwarancyjne dla wykonanego zakresu regeneracji.

- Oczekiwany okres gwarancji na wykonane prace nie powinien być krótszy niż 18 miesięcy od dnia montażu bębna na przenośniku oraz nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.

Sporządził

Witold Dunal