**Dane techniczne na dostawę kulek mielących kamień wapienny w młynach wieżowych Kubota KW700.:**

- kula stalowa śr. 20 mm,

- tolerancja wykonania plus/minus 2 mm,

- twardość min. 550-HB,

|  |
| --- |
| Grade of steel   –  chemical  composition  % |
| C                      Mn                  Si                    P max                S max |
| 0,60 – 0,85        0,60 – 1,30       0,10 – 0,50        <=0,040               <=0,040 |

Dostawa w opakowaniach: worki big-bag po 1 tonie