| Żaroodporna stal węglowa |
| --- |
| Poz. | Oznaczenie | Materiał | DIN |
| 1 | Obudowa Opancerzenie | P250GH X20CrMo17-1 | 1.0460 1.4115 |
| 2 | Tarcza klapy Opancerzenie | P250GH X20CrMo17-1 | 1.0460 1.4115 |
| 3 | Element zamykający | P250GH | 1.0460 |
| 16 | Kołek gwintowany | 21CrMoV5-7 | 1.7709 |
| 17 | Śruba sześciokątna | 24CrMo4 | 1.7258 |
| 40 | Uszczelnienie obudowy | Grafit |  |
| 40.1 44 | Pierścień segmentowy Pierścień oporowy | P250GH P250GH | 1.0460 1.0460 |

| Klient: |  |
| --- | --- |
| Nr Oferty: |  |
| Pozycja: |  |
| Extra: | - |

| Wymiary: |
| --- |
|  | DN | 100 |
|  | PN | 250 |
|  | L | 300 |
|  | H | 230 |
|  | Waga (kg) | 120 |

| Rozplanowanie wg PED dla: |
| --- |
|  | Temp. [°C]: | 320 |
|  | Ciśnienia [bar]: | 165 |

| Końcówki do wspawania do rury: |
| --- |
|  | Da [mm]: | 114,3 |
|  | s [mm]: | 12,5 |

| Wspólny standard: |
| --- |
|  | DIN EN12627 obraz 6 |

# Text boxes

Klapa zwrotna wysokiego ciśnienia

wraz z rysunkami dyspozycyjnymi S72

DN 100  PN 250

Konstrukcja:

Zamknięcie samouszczelniające

Wewnętrzne wałki klapowe

Tarcza klapy osobno zamontowana

Kuty korpus bez spawania

Badanie / znakowanie:

AD 2000, DIN 3230 Część 3, DIN EN 12266 EN 19, AD-A4, CE

Uwaga: Otwór Ø 10 wykonany na pionowej osi 	  	  tarczy klapy 2