ENEA Połaniec S.A.                                                          Połaniec, dnia 03 października 2018

Dział Inżynierii Maszyn

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników do przenośników taśmowych nawęglania:

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników do przenośników taśmowych nawęglania w wersji ATEX:

- Krążnik tarczowy górny Tg190 x 530 x 28 – ilość 30 - sztuk

II.  Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

- Krążnik tarczowy górny Tg190 x 530 x 28 wyk. ATEX:

- Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej,

- Oś krążnika wykonana z pełnego pręta.

- Łożyska toczne gwarantujące możliwie najdłuższą żywotność krążników.

- Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach 22 zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego i węgla kamiennego z biomasą oraz dodatkowo szczelność na oddziaływanie wody i mgły wodnej.

- Tarcze poliuretanowe rozmieszczone obok siebie na całej długości płaszcza, przylegające bezpośrednio do siebie (bez dodatkowych tulejek dystansowych).

- Tarcze zabezpieczone trwale przed zsuwaniem się z płaszcza krążnika.

- Tarcze poliuretanowe o właściwościach antyelektrostatycznych i wykonane z materiału trudnopalnego.

- Zabezpieczenie antykorozyjne tylko części metalowych krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Czytelne oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc lub tydzień/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania i dostawy:

- We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 3 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika.

- Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo obrócić ręcznie, zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe i zareklamowane na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.

- Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:

- świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,

- deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy oraz węglowo-biomasowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE oraz obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzeń Ministra Gospodarki z roku 2005 i 2010.

- okres gwarancji dotyczący całego krążnika,

- warunki gwarancji, składowania i użytkowania,

- inne wymagania w tym w zakresie konserwacji, konieczne do dotrzymania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, warunkujące uzyskanie deklarowanych przez Wykonawcę okresów gwarancji.

- Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.

- Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:

- Cena – waga 90 %,

- Okres gwarancji - waga 10%, przy czym dla 36-miesiecznej 0%, za każdy pełny rok dodatkowo - 5%.

Sporządził

Witold Dunal