**Zawada 28.02.2019 r.**

**Wyjaśnienie**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na **Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.**

Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia zestawu Hempel o lepszych parametrach (większej trwałości).

- I warstwa: HEMPADUR 47200 – grubość 135 um

- II warstwa: HEMPADUR 47200 – grubość 135 um

- III warstwa, nawierzchnia HEMPATHANE HS 55610 – grubość 50 um

Razem, grubość: 320 um

**Niniejsze wyjaśnienie stanowią integralną cześć ogłoszenia o Zamówieniu i winnee zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.**