200

D800

Materiał: Silicatherm ( SiO2 >94%; Al2O3 >3,0%; Na2O<0,8%)odporność temperaturowa do 1000stC;

wypełnienie wełna mineralna o gęstości 130kg/m3 i odporności na wysoką temperaturę do 1200 stC