Połaniec 29.06.2020 r.

**ZAKRES PRAC**

**Dostawa na magazyn Zamawiającego:**

**Taśmy 1200 EP 400/ 3  3+2  LK 2A – 380 [mb]**

- klasa gumy na okładki wykonana zgodnie z PN-EN ISO 14890:2004,

- własności trudnozapalności i antyelektrostatyczności K zgodnie z ISO 433,

- ilość taśmy 380 mb,

- szerokość taśmy 1200 mm,

- rodzaj materiału przekładki: EP (poliestrowo-poliamidowa),

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym: 400 N/mm2,

- ilość przekładek 3, warstwy międzytkaninowe w rdzeniu wykonane z gumy,

- grubość gumy okładki nośnej 3 mm,

- grubość gumy warstwy bieżnej 2 mm,

- klasa okładek: L,

- taśma z obrzeżami,

- zakres pracy w temperaturach: -25 do + 60 C,

- wymagane cechowanie taśmy,

- oznaczenie warstwy nośnej lub bieżnej,

- taśmę dostarczyć w 3 odcinkach podobnej długości (waga jednego bębna z taśmą nie może przekroczyć 4,9 tony),

- dostawa na magazyn zamawiającego.

Warunkiem odbioru jest m.in. dostarczenie: certyfikatu, gwarancji oraz świadectwa jakości na adres: radoslaw.matusiewicz@enea.pl

Sporządził

Radosław Matusiewicz