**Taśma przenośnikowa trudnościeralna do transportu kamienia wapiennego na przenośnik PK3**

Oznaczenie taśmy: **EP-800 D4-6+2-1000**

Gdzie:

**E –** poliester, materiał tekstylny w osnowie rdzenia

**P** – poliamid, materiał tekstylny w wątku rdzenia

**800** – wytrzymałość na rozciąganie taśmy o całkowitej grubości w kN/m(N/mm) szerokości taśmy

**D** – klasa okładek(ścieralność 100mm3) wyk. wg. PN-EN ISO 14890 ( przenoszenie materiałów o wysoce ściernych właściwościach)

**4** – ilość przekładek tekstylnych w rdzeniu taśmy

**6** – grubość okładki nośnej w mm

**2** – grubość okładki bieżnej w mm

**1000** – szerokość taśmy w mm

Wykonanie taśmy i okładek w klasie według: DIN 22102.