**Taśma przenośnikowa trudnościeralna antyprzyczepna do przenośników gipsu PG4; PG7; PG9**

Oznaczenie taśmy: **EP800/3, 4+2 B=1000**  (**170mb** w odcinkach: 50mb, 80mb i 40mb)

Gdzie:

**E –** poliester, materiał tekstylny w osnowie rdzenia

**P** – poliamid, materiał tekstylny w wątku rdzenia

**800** – wytrzymałość na rozciąganie taśmy o całkowitej grubości w kN/m(N/mm) szerokości taśmy

**D** – klasa okładek(ścieralność 100mm3) wyk. wg. PN-EN ISO 14890 ( przenoszenie materiałów o wysoce ściernych właściwościach)

**3** – ilość przekładek tekstylnych w rdzeniu taśmy

**4** – grubość okładki nośnej w mm

**2** – grubość okładki bieżnej w mm

**1000** – szerokość taśmy w mm

Wykonanie taśmy i okładek w klasie według: DIN 22102.