Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wstawki mimośrodowej D 585 L 450 wg rys. 3-0961 wyk I
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia :

wstawki mimośrodowe D 585 L 450 wykonane wg rys. 3-0961 wyk I

1. Wymagania:
	1. Materiał : L30GS wg PN -87/H-83156
	2. Wymagany atest 3.1 lub 2.2 potwierdzający skład chemiczny wraz z własnościami mechanicznymi
	3. Odlewy normalizowane , nie obrobione mechanicznie , wg PN -91/H-81566
	4. Klasa dokładności : DCTG -13 , GCTG – 7 wg PN-EN-ISO 8062:2009
	5. Jakość powierzchni A3-VC3 wg EN 1370:2012
	6. Klasa jakości : UT4 wg EN 12680-1 :2005

 SM4-LM4-AM4 wg EN 1369:2013

* 1. Pozostałe warunki wykonania oraz odbioru odlewów EN 1559-1: 2011
	2. Wymagane trwałe naniesienie numeru wytopu
	3. Wraz z dostawą należy dostarczyć dokumentację jakościową zawierająca :
		1. Atest 3.1 lub 2.2
		2. Świadectwo odbioru z wyszczególnieniem norm oraz przepisów zgodnie z którymi wykonano odlewy .
		3. Poświadczenie o spełnieniu warunków pkt 3.1- 3.8
1. Opakowanie: odlewy na paletach
2. Planowana ilość : 28 szt.