**Załącznik nr 2 - Charakterystyka techniczna przesiewanego materiału.**

1. **Zrębka gruba - pozostałości z:**

* **obszarów leśnych (rozdrobnienie drewna energetycznego),**
* **terenów spoza gospodarki leśnej (wycinka z terenów inwestycyjnych, pasów drogowych, samosiejek, itp.)**

Tabela 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Jednostka miary** | **Wartości**  **kontraktowe** | **Wartości graniczne** | |
| **Minimalna** | **Maksymalna** |
| Zawartość nadgabarytów (niedorębów) | % | 0 | n.d. | 5 |
| Zawartość kory | % | 10 | n.d. | 20 |
| Granulacja: szer./dł./wys. | mm | 30/30/5 | 3,15/3,15/3,15 | 90/90/20 |
| Zawartość igliwia, liści, pyłu drzewnego w partii | % | 10 | n.d. | 15 |
| Zawartość krzemionki – piasek | % | 0 | n.d. | 2 |
| Zawartość wtrąceń \* | szt. | 0 | 0 | 0 |

Foto 1.



1. **Kora drzewna**

Tabela 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Jednostka miary** | **Wartości**  **kontraktowe** | **Wartości graniczne** | |
| **Minimalna** | **Maksymalna** |
| Zawartość nadgabarytów (niedorębów) | % | 0 | n.d. | 5 |
| Zawartość drewna | % | 5 | n.d. | 10 |
| Granulacja: szer./dł./wys. | mm | 30/30/5 | 3,15/3,15/3,15 | 90/90/20 |
| Zawartość igliwia, liści, pyłu drzewnego w partii | % | 5 | n.d. | 10 |
| Zawartość krzemionki – piasek | % | 0 | n.d. | 2 |
| Zawartość wtrąceń \* | szt. | 0 | 0 | 0 |

Foto 2.

