Opis przedmiotu zamówienia:

1. Dolna płetwa jak i segment ślimaka młyna KUBOTA KW700 kamienia wapiennego wykonane musi być z poniższą specyfikacją materiałową:

ZICr28Mo1,2 wg DIN 1695 o składzie chemicznym: C-3,6; Si -0,3; Mn – 0,4; P – 0,05; S – 0,03; Cr – 27; Mo – 0,92 lub z materiału równoważnego o porównywalnej lub wyższej odporności na ścieranie (przemiał kamienia wapiennego)

Twardość powyżej: 55 HRC

2. Dostarczony towar będzie spełniać wymogi dla tego typu materiałów, potwierdzone stosowną dokumentacją:

- atesty materiałowe,

- deklaracja zgodności,

- dokumentacja z kontroli jakości,

- protokół z badania twardości.