Opis przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne na dostawę kulek mielących kamień wapienny w młynach wieżowych Kubota KW700.:

- kula stalowa śr. 20 mm,

- tolerancja wykonania plus/minus 2 mm,

- twardość min. 550-HB,

| Gatunek stali – skład chemiczny % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn | Si | P max | S max |
| 0,60 – 0,85 | 0,60 – 1,30 | 0,10 – 0,50 | <=0,040 | <=0,040 |

Dostawa w opakowaniach: worki big-bag po 1 tonie

Certyfikat Jakości identyfikowany z materiałem.