Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych pyłoprzewodów :

  - Króciec przejściowy rys. nr 4-06500

  - Wstawka stożkowa FI494/464  rys. nr . 3-05005

  - Wstawki mimośrodowej  D 585 L 450  wg rys. 3-0961 wyk I

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia :

Części zamienne wykonane wg . przekazanej dokumentacji

- Wymagania:

  - Materiał : zgodny z przekazaną dokumentacją

  - Wymagany atest 3.1 lub 2.2 potwierdzający skład chemiczny wraz z własnościami mechanicznymi

  - Odlewy normalizowane , nie obrobione mechanicznie , wg PN -91/H-81566

  - Klasa dokładności : DCTG -13 , GCTG – 7 wg PN-EN-ISO 8062:2009

  - Jakość powierzchni A3-VC3  wg EN 1370:2012

  - Klasa jakości : UT4 wg EN 12680-1 :2005

SM4-LM4-AM4 wg EN 1369:2013

  - Pozostałe warunki wykonania oraz odbioru odlewów  EN 1559-1: 2011

  - Wymagane trwałe naniesienie numeru  wytopu

  - Wraz z dostawą należy dostarczyć dokumentację jakościową zawierająca :

    - Atest 3.1 lub 2.2

    - Świadectwo odbioru z wyszczególnieniem norm oraz przepisów zgodnie z którymi wykonano odlewy .

    - Poświadczenie o spełnieniu warunków pkt 3.1- 3.8

- Oznakowanie :

części opisane wg poniższych indeksów :

| Lp. | Nazwa | Indeks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Króciec przejściowy Rys. 4-06500 | 110024096 |
| 2. | WSTAWKA STOŻKOWA FI494/464 Rys. 3-05005 | 110026258 |
| 3. | WSTAWKA MIMOŚRODOWA Rys. 3-0961 wyk. I | 110026326 |

- Opakowanie: odlewy ułożone  na paletach